框架填充墙砌筑工程技术交底

单位工程名称：                       2002年  月  日

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组长 |  |
| - 交底内容： - 本工程采用轻质空心砖小型砌块和轻质矿蒸配套实心砖组砌。砌体容重必须＜1000kg/m3。并有出厂合格证和试验报告。 - 弹出轴线、墙边线，门窗洞口线，经复核无误。 - 在框架柱上画皮数杆，注明门窗洞口、木砖、过梁的尺寸标高。 - 根据最下面第一皮砖的标高拉通线检查，如水平灰缝厚度超过20mm，用细石混凝土找平，不得用混合砂浆找平或砍砖包合子找平。 - 砌筑前，基础顶面或楼面清扫干净，洒水湿润。 - 根据设计图纸各部位尺寸，排砖撂底，使组砌方法合理，便于操作。 - 砂浆配合比应用重量比，计量精度为，水泥±2%，砂及掺合料±5%。 - 砂浆拌合采用机械搅拌，投料顺序为砂——水泥——掺合料——水，搅拌时间不少于1.5分钟。 - 砂浆应随拌随用，水泥或水泥混合砂浆一般在拌合后3~4小时内用完，严禁用过夜砂浆。 10、组砌方法应正确，上、下错缝，交接处咬槎搭砌，掉角严重的空心砖不宜使用。 11、空心砖砌体水平灰缝应为8~12mm，砂浆应饱满，平直通顺，立缝打提刀灰，并用砂浆填实。 12、空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖，空心砖墙砌至梁或楼板下，应待墙体下沉稳定且砂浆终凝后再用实心砖斜砌挤紧，并用砂浆填实。各种预留洞、预埋件等，应按设计要求设置，避免后剔凿。转角及交接处同时砌筑，不得留直槎，斜槎高不大于1.2m。 - 心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑，每边不少于24cm。 - 当需在墙体中部上剔水平槽时，应根据线槽标高位置用轻质实心砖砌筑，以便剔槽。 - 拉通线砌筑时，随砌、随吊、随靠，保证墙体垂直、平整，不允许砸砖修墙。 - 蒸压加气砼砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料砼小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm；竖向通缝不应大于2皮。 - 砼墙柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合，不应将拉结筋弯折使用。位置不对的拉结筋处可用配套小砌块平砌进行调整。 - 补充交底内容： |  |  |  |  |  |
| 接交底人员签名： 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |