人工挖孔桩工程技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| 一、交底内容： 1、施工程序：场地平整——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇灌第一节混凝土护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装活动井盖、垂直运输绞架或电动葫芦、排水、通风、照明设施等——第二节桩身挖土——清理桩孔四壁，校核桩孔垂直度和直径——拆上节模板，支第二节模板，浇灌第二节混凝土护壁——重复第二节挖土、支模、浇灌混凝土护壁工序，循环作业直至设计深度——检查持力层后进行扩底——清理虚土及松石、排除积水，检查尺寸和持力层——浇灌封底混凝土——吊放钢筋笼就位——浇灌桩身混凝土。 2、为防止坍孔和保证操作安全，每节砼护壁高为900~1000mm，厚150~200mm，或加配足量Φ6~8mm圆钢，混凝土用C20或C30。 3、护壁施工采取组合式钢模或1.5mm厚的油桶铁皮拼接配合元木对撑拼装而成，拆上节支下节，循环周转使用。钢模板用U形卡连接，上下设两半圆组成的钢圈顶紧，可不另设支撑。模板上部留100mm高作浇灌口，混凝土用吊桶运输到井内人工浇灌，上下节护壁间留出的浇灌口拆模后用砌砖或混凝土堵塞，混凝土强度达到1MPa即可拆模。 4、挖孔由人工从上到下逐层用镐锹进行，遇坚硬土层用锤、钎破碎，遇岩石可采取松动爆破并用锤、钎配合出碴；挖土次序是先挖中间部分，后挖周边，允许尺寸误差3cm，扩底部分采取先挖圆柱体，再按扩底尺寸从上到下扩孔成型。弃土装入吊桶内用铰架提升至地面。 5、桩中线控制是地第一节混凝土护壁上设十字控制点，每一节吊大线锤作中心线，用尺杆找圆。 6、对孔桩钢筋笼的制作，一般在主筋内侧每隔2.5米加设一道直径25~30mm的加强箍，并与主筋焊接牢固组成骨架，为便于吊运，超过9米的钢筋笼宜分段制作，两段钢筋笼在孔内搭焊，焊接接头互相错开，在同一截面内接头率为50%；钢筋笼外形尺寸应比孔径小11~12cm, 钢筋笼外侧主筋上每隔5米设置耳环，控制保护层为5cm。 7、孔桩填芯混凝土浇灌：砼浇灌前应先清干净孔底泥浆和积水，混凝土下料时采用串筒，深孔用混凝土导管，混凝土要垂直灌入孔内，并应连续分层浇灌分层振捣，每层厚不超过1.5m。如地下水大，应采用混凝土导管水中灌注混凝土工艺，并提高一级砼强度等级浇注，宜采用商品砼泵送入孔内。砼试块对于＞直径1000以上的孔桩应每桩至少取样一组试块。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |