砌筑工程技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| 一、交底内容： - 砂、石膏、水泥、砖等原材料，必须检验合格后才能使用。 - 砂浆配合比必须是重量比，并且需有试验报告。 - 砖石工程必须严格按《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98施工。要求设皮数杆砌筑，干砖不得上墙，粘土砖含水率宜为10%-15%，灰砂砖和粉煤灰砖含水率宜为8%~12%；做到组砌方法正确，灰缝厚度、砂浆饱满度符合规定要求，碎砖不能集中使用，墙体不能有二皮以上的同缝和通缝。 - 在抗震设防地区，应按《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T13-94施工，钢筋砼构造柱周边砌体必须大马牙槎，马牙高度240~300，宽度60，先退后进，对用标准砖尺寸砌筑的墙体，可采用退四皮再进四皮的方法砌筑，（有利于拉结筋设置）。与构造柱（包括框架、墙）连接的墙拉接筋，应从板面第二线砖开始安设，然后每高500埋一组，伸进构造柱不小于200，埋置在砌体内的长度不应小于1000；设马牙槎的墙体砌筑时，马牙的正面（墙面）和马牙侧面都要吊垂直度，以保证马牙槎进出一致和构造柱钢筋的位置准确。 - 预制构件安装，其支座长必须满足规范要求，空心板下，每层砌体最上一皮砖必须是丁砖。 - 框剪结构的钢筋砼墙、柱与砌体连接的预埋钢筋以及砖混结构的抗震柱或主体墙、柱与阳台砌体和压顶连接的预埋钢筋，必须经甲方或监理公司每层作隐蔽验收记录，合格后才准浇筑混凝土。 - 框架填充墙和大空间隔墙，均应按设计要求和位置和厚度、高度及材料容重施工，若需修改需经设计书面许可。框架填充墙的最后三皮砖的墙必须斜砌，斜砌时先两边后中央，砌斜砖塞紧，且两端应设有大于240砖垛；如用轻质砌块时，在框架梁与砌尬这间用经防腐处理的木楔每500距离楔紧，冬季砌筑时应按《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98第六章施工。 - 木门窗洞口的预埋，在洞口的三皮和上三皮砖位置各安一块木砖，中间按不大于700等分安装木砖，木砖尺寸240×120×50，木砖在安装前应干燥作防腐处理才能使用，不允许顺纹安放木砖。 - 室外阳台、外廊、楼梯栏杆及屋面女儿墙高度，多层不应小于1050，高层建筑应不小于1100~1200。阳台、外廊需安装窗的高度按设计。 10、墙砌体只准留斜槎（阶梯槎）或阳槎，不准留阴槎。对留阳槎和过人通道边留槎应按每500高留埋拉接筋，埋入砖墙内和露出长度均为500，拉结筋两端应弯成1800弯钩，外墙转角处严禁留直槎。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |