气压焊工程技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| - 操作工艺要求： - 钢筋用砂轮锯切割，端头除锈、磨平； - 用卡具接长钢筋，吊直并测定达到允许值后紧固； - 加初压15~20Mpa；焊前检查焊面及轴线等是否符合要求； - 用还原焰加热，火焰中心对准焊缝平面，钢筋表面温度约12000C时，待焊缝全部闭合后改用中性焰，在压接面中心两倍直径范围内均匀移动加终压30~40 Mpa；，镦头达到钢筋直径的1.2~1.4倍。 - 质量技术标准： - 钢筋必须有出厂合格证和检验报告单。 - 钢筋型号及接头位置符合设计和规范要求。 - 焊头机械性能试验合格。 - 轴线位移等直径钢筋≤0.5d，同时≯4mm，不等直径钢筋不出大钢筋边缘。 - 垂直倾角≤40 - 镦粗区最大直径1.4~1.6d，长度1.2~1.5d，最大直径处到压焊面的最大距离＜0.2d。 - 表面无塌陷、偏凸、无横裂纹。 - 应注意的质量问题： - 接头弯曲变形（一般原因为卡具拆卸过早）。 - 轴线偏移过大。 - 隆起、过火、塌陷（一般原因为温度过高，加压过大）。 - 表面裂纹（一般原因为温度过高、停火后加压）。 - 偏凸、压焊面偏移（一般原因为加热不均，高温区偏离焊缝）。 四、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2000年 月 日 |  |  |  |  |  |