电弧焊工程技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| - 准备工作：施焊前，钢筋的装配与定位应符合下列要求： - 用搭接焊时，钢筋的预弯和安装，应保证两钢筋的轴线在一直线上。 - 用帮条焊时，两主筋端面之间的间隙应为2~5mm。 - 接焊时主筋之间用两点固定；采有帮条焊时帮条和主筋之间用四点定位焊固定；定位焊缝应离帮条或搭接端部20mm以上。 - 筋在焊接施工之前，应清除钢筋在焊接部位的锈斑、油污、杂物等；钢筋端部当有弯折、扭曲时，应予以矫正或切除。 - 工作工艺： - 施焊时引弧应在帮条或搭接的一端开始，收弧应在帮条或搭接钢筋端头上，弧坑应填满。多层施焊时，第一层焊缝应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的绐端与终端，应熔合良好。 - 钢筋接头采用帮条焊或搭接焊时，焊缝长度不应小于帮条或搭接长度，焊缝高度h≥0.3d，并不得小于4mm；焊缝宽度b≥0.7d，并不得小于10mm。 - 焊接过程中应及时清渣，焊缝表面应光滑，焊缝余高应平缓过渡，弧坑应填满。 - 钢筋帮条或搭接焊搭接长度（螺纹钢筋）：单面焊时L=10d，双面焊时L= 5d。 - 焊条直径和焊接电流选择表： 焊接位置; 钢筋直径(mm); 焊条直径(mm); 焊接电流（A）. 平焊; 10~12 14~22 25~32 36~40; 3.2 4 5 5; 90~130 130~180 180~230 190~240. 立焊; 10~12 14~22 25~32 36~40; 3.2 4 4 5; 80~110 110~150 120~170 170~220. - 执行标准：《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—96。 外观检查：焊缝表面平整，不得有较大凹陷、焊瘤；接头处不得有裂纹。 - 补充内容： |
| 接受交底人员签名： 2000年 月 日 |  |  |  |  |  |